医生工作服（隔离衣）参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布料蓝光白色，92%聚酯纤维,7%棉 1%导电丝。（允许偏离需求规格的3%） |  |  |
| 2 | 克重（夏装）≥210±3g/㎡、（春秋装）≥220±3g/㎡ |  |  |
| 3 | - PH值4.0-8.5 |  |  |
| 4 | - 甲醛含量≤75mg/kg，无异味。 |  |  |
| 5 | 耐汗渍色牢度：变色≥3级，沾色≥3级。 |  |  |
| 6 | 耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级。 |  |  |
| 7 | - 耐摩擦色牢度：干摩≥3级，湿摩≥2级。 |  |  |
| 8 | - 可分解致癌芳香胺染料不得检出。 |  |  |
| 9 | 水洗尺寸变化率：经向 -2.0～+2.0，纬向-2.0～+2.0 |  |  |
| 10 | - 布料要求全环锭纺，面料要求全精梳，全工艺，经过预缩，环保染色，耐氯漂，不起球，不起毛。 |  |  |
| 11 | - 布料需符合GB18401 B类产品的相关要求；并提供样衣材料的最新第三方检测报告；供货后提供当批次的检测报告，并积极配合相关机构随机对产品进行检测，不合格的不予供货。 |  |  |
| 12 | - 产品做工应精细、细节处理到位，设计美观大方、符合人体生理特点，样式符合国家相关要求，穿着舒适、合体，透气性好。每批次货物色差不能太大。 |  |  |
| 13 | - 产品号码、水洗标等齐全，并根据医院需要印制科室、院标（套色）等标识。 |  |  |
| 14 | - 产品号码齐全，支持私人定制。 |  |  |
| 15 | - 根据需要，免费提供备用扣等辅料。夏装与春秋装分别报价。 |  |  |
| 16 | 非人为损坏，产品质保≧2年。 |  |  |
| 17 | 带样品。 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。

特勤（安保）上衣工作服  参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‌深蓝色，面料采用采用聚酯纤维、棉质混纺材料，具有透气吸汗、布面平整、厚实挺括、耐抗皱、耐磨等特点。 |  |  |
| 2 | 袖口、领口等部位采用双层加固工艺，提升耐用性。 |  |  |
| 3 | - 防刮擦、防静电设计，满足特殊岗位需求，适合日常巡逻、站岗等场景。 |  |  |
| 4 | - 冬装加厚设计，宽松版型，保暖性强，适合冬季户外执勤。 |  |  |
| 5 | - 面料应经过预缩，环保染色，耐氯漂，不起球，不起毛。 |  |  |
| 6 | - 布料需符合国家相关标准要求；并提供样衣材料的最新第三方检测报告；供货后提供当批次的检测报告，并积极配合相关机构随机对产品进行检测，不合格的不予供货。 |  |  |
| 7 | - 产品做工应精细、细节处理到位，设计美观大方、符合人体生理特点，样式符合国家相关要求，穿着舒适、合体。每批次货物色差不能太大。 |  |  |
| 8 | - 产品号码、水洗标等齐全，并根据医院需要印制科室、院标（套色）等标识。 |  |  |
| 9 | - 产品号码齐全，支持私人定制。 |  |  |
| 10 | - 根据需要，免费提供备用扣等辅料。夏装与春秋装、冬装分别报价。可根据医院需要提供特勤标识（价格另报）。 |  |  |
| 11 | 非人为损坏，产品质保≧2年。 |  |  |
| 12 | 带样品。 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。

后勤维修 上衣工作服  参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料采用采用聚酯纤维、棉质混纺材料，具有透气吸汗、布面平整、厚实挺括、耐抗皱、耐磨等特点。 |  |  |
| 2 | 袖口、领口等部位采用双层加固工艺，提升耐用性。 |  |  |
| 3 | - 防刮擦、防静电设计，满足特殊岗位需求，适合日常维修维护等场景。 |  |  |
| 4 | - 面料应经过预缩，环保染色，耐氯漂，不起球，不起毛。 |  |  |
| 5 | - 布料需符合国家相关标准要求；并提供样衣材料的最新第三方检测报告；供货后提供当批次的检测报告，并积极配合相关机构随机对产品进行检测，不合格的不予供货。 |  |  |
| 6 | - 产品做工应精细、细节处理到位，设计美观大方、符合人体生理特点，样式符合国家相关要求，穿着舒适、合体。每批次货物色差不能太大。 |  |  |
| 7 | - 产品号码、水洗标等齐全，并根据医院需要印制科室、院标（套色）等标识。 |  |  |
| 8 | - 产品号码齐全，支持私人定制。 |  |  |
| 9 | - 根据需要，免费提供备用扣等辅料。夏装与春秋装分别报价。 |  |  |
| 10 | 非人为损坏，产品质保≧2年。 |  |  |
| 11 | 带样品。 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。