护士服、洗手衣 技术参数要求

| 总体设计要求 | 设计理念： | 服装需符合现代医院护理人员职业形象，设计美观大方、符合人体生理特点，符合国家相关要求，款式应精神、大方、干练，穿着舒适、合体，便于护理操作，体现“关爱、专业、整洁”的精神风貌。 |
| --- | --- | --- |
|  | 结构形式： | 上下分体式（上衣+长裤）。 |
|  | 主体色调： | 护士服以纯白色为主色调。在此基础上，允许通过少量配色线条或特定的包边工艺来体现医院特色或区分不同科室（如采用医院VI系统中的标准色作为袖口或肩部装饰）。手术室、监护室、产房等洗手衣、手术衣为深色，颜色、款式按照科室要求制定。 |
| 面料技术参数 | 纤维成分： | - 夏装： 确保吸汗透气同时兼顾抗皱。冬装： 增加挺括感和保暖性。舒适度核心： 高含棉量保证吸湿排汗，避免闷热。 |
|  | 纱支密度 | 纱支是混纺精梳纱，密度符合国家纺织品标准，织物结构紧密，不透肤。保证面料细腻、光洁、不起毛、不起球。 |
|  | 抗皱性能 | 免烫级别 ≥ 3.5级（洗涤后无需熨烫或轻微悬挂即平整）。 确保日常穿着挺括。 |
|  | 防静电性能 | 电荷面密度 ≤ 7.0 μC/m²，或达到国家防静电面料标准（GB 12014-2019）。减少吸附灰尘、皮屑，提升舒适度和洁净度。 |
|  | 色牢度 | 耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐光色牢度 ≥ 3级。确保白色长久亮白，不易发黄变色。 |
|  | 透气率 | 符合国家一等品要求，透气性良好。确保长时间工作不闷热。 |
|  | 甲醛含量 | 面料符合国家GB 18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B类（直接接触皮肤类）标准，环保染色，耐氯漂，甲醛含量≤75mg/kg，无异味，安全卫生。并提供样衣材料的最新第三方检测报告。 |
|  | 水洗尺寸变化率： | 经向 -2.0～+2.0，纬向-2.0～+2.0 |
| 款式与工艺细节要求 | 上衣款式： | 现代改良立领（简洁大方，修饰颈部线条）。前襟采用暗扣或树脂纽扣设计，美观且防止勾挂。口袋设计：左胸设计多功能笔插袋（可插笔、小手电等），右下摆设计隐蔽式侧兜或立体贴袋，便于放置小物品（口罩、对讲机等）。后背设计：可采用背部活页或暗褶设计，增加活动余量，便于弯腰操作。急诊科前后有反光条。 |
|  | 长裤款式 | 腰部：采用“松紧带+抽绳”或“松紧带+腰带袢”设计，适应不同体型，穿脱方便且舒适不勒腰。 裤型：直筒裤或微阔小脚裤，修饰腿型，显得精神利落。 臀部与裆部：立体剪裁，预留足够的活动空间，下蹲不紧绷。 |
|  | 工艺要求 | 产品做工应精细、细节处理到位，所有缝线顺直、平整，针距均匀（通常要求每3厘米14-16针）。 重点受力部位（如袋口、裆部）需进行打枣或回针加固处理，防止开线。 纽扣、拉链等辅料需品质优良，拉链采用YKK或同等品质品牌，经久耐用。服装内部需进行包缝处理，无线头外露，穿着舒适不磨皮肤。 |
| 医院特求色化定制要 | 标识刺绣 | 左上胸口袋上方或右胸位置，需采用电脑立体刺绣工艺绣制医院院徽（Logo）。 刺绣要求：图案清晰、针脚细密、背面衬纸平整，不拉扯面料变形，颜色还原准确。 右胸（或左胸）绣制“医院名称”或“岗位/姓名”标（具体内容待中标后确认位置）。 经医院同意，部分衣服因布料材质或颜色要求，相关标识可以套色印制。 |
|  | 特色配色（加分项） | 为体现医院及科室特色，可在领口内侧、袖口翻边、裤侧缝等位置，采用医院VI标准色的织带进行点缀。配色方案需由投标方提供效果图供院方选择。 |
| 投标样品与包装运输要求 | 投标样品及供货要求 | 投标人需按此参数提供男女款、不同尺码的样衣各一套，样衣需包含完整的刺绣标识和特色配色方案。 供货后提供当批次的检测报告，并积极配合相关机构随机对产品进行检测，每批次货物色差不能太大，不合格的不予供货。 |
|  | 尺码配备 | 需提供从XS到XXXXL的齐全尺码，并支持按实际人员体型进行特殊尺寸（特体）的量体归号服务。 |
|  | 包装 | 产品号码、水洗标等齐全，每套服装需独立透明袋包装，并标注尺码。大包装需注明数量、尺码分布。 |
| 其他 | 辅料 | 根据需要，免费提供备用扣等辅料。 |
|  | 报价 | 护士服与洗手衣、手术衣可分别报价，夏装与春秋装分别报价。 |
|  | 质保期 | 非人为损坏，产品质保≧2年。 |