床笠 参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布料白色/粉色，50%涤纶/50%棉 30*30,133*76缎条 |  |  |
| 2 | 床笠帽口：两头松紧带包绕，中间不包绕；床笠裙边：≥30cm |  |  |
| 3 | 克重165±5g/㎡ |  |  |
| 4 | PH值4.0-8.5 |  |  |
| 5 | 甲醛含量≤75mg/kg，无异味。 |  |  |
| 6 | 耐汗渍色牢度：变色≥3级，沾色≥3级。 |  |  |
| 7 | 耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级。 |  |  |
| 8 | 耐摩擦色牢度：干摩≥3级，湿摩≥2级。 |  |  |
| 9 | 可分解致癌芳香胺染料不得检出。 |  |  |
| 10 | 水洗尺寸变化率：经向≤5%，纬向≤3.5% |  |  |
| 11 | 布料要求全环锭纺，全工艺，经过预缩，环保染色，耐氯漂，不起球，不起毛。 |  |  |
| 12 | 布料需符合GB18401 B类产品的相关要求；并提供样品材料的最新第三方检测报告；供货后提供当批次的检测报告，并积极配合相关机构随机对产品进行检测，不合格的不予供货。 |  |  |
| 13 | 产品做工应精细、细节处理到位，设计美观大方，样式符合国家相关要求。每批次货物色差不能太大。 |  |  |
| 14 | 产品水洗标等齐全，并根据医院需要印制院标等标识。 |  |  |
| 15 | 非人为损坏，产品质保≧1年。 |  |  |
| 16 | 带样品。 |  |  |

- 所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏。